Протокол №3

испытания болтов 1/09022/21 и 1/09024/21 по служебной СБ от 23.03.2005 г.

Требования чертежей: R80 по табл.52605 марка материала-30Г1Р(доп.20Г2Р) по ТУ 14-1-4486-81 покрытие по табл.5.00404 цинковое, толщиной не менее 6 мкм

1. Внешний вид деталей представлен на рис.1 -1/09022/21 и рис .2-1/09024/21.Отклонений от чертежей не выявлено.

Рис.2 Внешний вид детали 1/09024/21

2 Покрытие на обеих деталях идентичное, цинковое с желтым хроматированием толщиной 3 мкм (заключение № 173 ЛХМ ОГТ)

3 Химический состав:

| Деталь номер образца | Содержание элементов в % | Марка стали |
| --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | Сг | Ni | Си | S | Р |  |
| 09022/21 образец №2* | 0,11 | 0,27 | 0,49 | 0,042 | 0,038 | 0,036 | 0,020 | 0,013 | 10 |
| 09024/21 образец №2** | 0,12 | 0,29 | 0,50 | 0,041 | 0,037 | 0,036 | 0,023 | 0,015 | 10 |

Примечание: *    выписка №1594 ЛМ ОГТ ** выписка № 1595 ЛМ ОГТ

4 Механические свойства*:

Деталь, номер образца   Нагрузка, Р кгс    HRB     Требования ТУ ФИАТ-ВАЗ

09022/21 №3	1010	77         R80-1610 кгс

09022/21 №4

77

R50-1005 rue

Примечание:   * выписка № 3-823 ЛМ ОГТ

090024/21 №3

09024/21 №4

1010

77 81

5     Металлографический анализ

5.1	Расположение волокон на образце соответствует требованиям
ТУ-ФИАТ-ВАЗ. Зона наибольшей деформации по головке деталей находится

на расстоянии:

09022/21 №3	2,0 мм      (треб. ТУ ФИАТ-ВАЗ 1,5 мм)

09024/21 №3	1,5 мм     (треб. ТУ ФИАТ-В A3   1,5 мм)

5.2	Микроструктура на образцах:

1/09022121 №4    феррит зернистый перлит (рис.3), величина зерна номер 6-7 (ГОСТ 5639), с преобладанием номера 6. Обезуглероженного слоя не выявлено.

Рис.3 микроструктура детали 1/09022/21

■

По вершине зуба наблюдается складка глубиной до 0,13мм (рис.4)

Рис.5 Микроструктура на образце 09024/21 №4

09024/21 №4     феррит зернистый перлит (рис.5).Величина зерна номер 7-6 (ГОСТ 5639) с преобладанием номера 7,Обезуглероженного слоя не выявлено.

Рис.6 Профиль резьбы складка по вершине резьбы

Выводы: детали не соответствуют требованиям чертежа:

- по толщине покрытия - ниже нормы;

- по марке материала  вместо высокопрочной стали 30Г1Р
(20Г2Р) использована низкоуглеродистая сталь 10;

3	по классу прочности фактически R50, вместо R80 ;
4по микроструктуре свидетельствующей об отсутствии

термической обработки.

Главный технолог	  			   А.Н. Акименков

Начальник ЛМ				    С.И. Чанборисова

Протокол № 2

Испытания болтов 3101040 (кол. 3 шт.) По служебной СБ От 23. 03. 2005 г.

Требования НД:

Класс пр. R80 по табл. 52605

По таб5. 00404

Zn толщиной не менее 6 мкм

1. Внешний вид деталей представлен на рис. 1, детали после гальванопокрытия. Деталь№1 по геометрическим параметрам соответствуют модели 2108, параметры деталей №2 и №3- модели 2101

Рис. 1 Внешний вид детали

- Детали покрыты цинком толщиной до 4 мкм (заключение № 173 ЛХМ
ОГТ), что не соответствует требованиям таблицы 5. 00404 (толщина - более
6 мкм)

- Химический состав:

Деталь, Содержание элементов в % Марка номер 1 1 1 1 1 1 1 образца с Si Mn Cr Ni Си S Р стали 2108 3101040 °'37 °'21 °>54 °'20 °>21 °'20 °>012 °>012 Г0СТ Ш50

Продолжение таблицы:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101- 3101040 | 0,33 | 0,24 | 0,62 | 0,014 | 0,026 | 0,034 | 0,018 | 0,011 | 35 ГОСТ 1050 |

| 4. Механические | свойства: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель/№ обр. | Нагрузка Р, кгс | HRB | Требования |
| табл. 52605 |  |  |  |
| 2108/1 | 6900 | 94 | R80 |
| 2101/2 | 7100 | 95 | R80 (Р-7370 кгс) |
| 2101/3 | 6900 | 94 | R80 |

5. Металлографический анализ:

2108/1    феррит + перлит , в стадии сфероидизации, величина зерна номер 8

(ГОСТ 5639)

2101/2    феррит + зернистый перлит, величина зерна номер 4-8 (ГОСТ 5639)

2101/3    феррит + зернистый перлит, величина зерна номер 4-8 (ГОСТ 5639)

Выводы:

Детали не соответствуют классу прочности R 80, изготовлены без

упрочняющей термической обработки

Данные болты изготовлены не на ОАО «БелЗАН»:

- Не соответствует марка материала;

- Отсутствует термообработка;

- Не соответствует покрытие;

Главный технолог ОАО «БелЗАН»

Начальник ЛМ ОГТ «БелЗАН»

А. Н. Акименков

Чанборисова